附表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 单位 | 面料要求 | 面料克重要求（不低于） | 质保期 |
| 1 | 男士西服 | 件 | 仿毛哔叽 30%粘纤70%聚酯纤维 | 420克 | 1年 |
| 2 | 男士西裤 | 条 | 仿毛哔叽 30%粘纤70%聚酯纤维 | 420克 | 1年 |
| 3 | 男士马甲 | 件 | 仿毛哔叽 35%粘纤65%聚酯纤维 | 420克 | 1年 |
| 4 | 男士长袖衬衣 | 件 | T/C（45%棉55%涤纶） | 190克 | 1年 |
| 5 | 男士短袖衬衣 | 件 | T/C（45%棉55%涤纶） | 190克 | 1年 |
| 6 | 男士领带 | 条 | 南韩丝 | / | 1年 |
| 7 | 女士西服 | 件 | 仿毛哔叽 30%粘纤70%聚酯纤维 | 420克 | 1年 |
| 8 | 女士西裤 | 条 | 仿毛哔叽 30%粘纤70%聚酯纤维 | 420克 | 1年 |
| 9 | 西裙 | 条 | 仿毛哔叽 30%粘纤70%聚酯纤维 | 420克 | 1年 |
| 10 | 女士马甲 | 件 | 仿毛哔叽 35%粘纤65%聚酯纤维 | 420克 | 1年 |
| 11 | 女士长袖衬衣 | 件 | T/C（45%棉55%涤纶） | 190克 | 1年 |
| 12 | 女士短袖衬衣 | 件 | T/C（45%棉55%涤纶） | 190克 | 1年 |
| 13 | 丝巾 | 条 | 仿真丝 | / | 1年 |
| 14 | 男羽绒服 | 件 | 100%聚酯纤维90%白鸭绒 | 210克 | 1年 |
| 15 | 女羽绒服 | 件 | 100%聚酯纤维90%白鸭绒 | 210克 | 1年 |
| 16 | 大衣 | 件 | 50%羊毛50%聚酯纤维 | 600克 | 1年 |
| 17 | 长袖工程服 | 套 | 涤棉厚型帆布 | 420克 | 1年 |
| 18 | 短袖工程服 | 套 | 涤棉细帆布 | 280克 | 1年 |